|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DESCRIZIONE:*** | | | | | | | | | | | |
| Idropittura super traspirante per interni a base vinilica. È caratterizzata da buon potere coprente. Facile da applicare, possiede un'ottima pennellabilità e una buona resa. Ideale per applicazioni in interno come capannoni e garage direttamente su calcestruzzo o previa imprimitura su intonaco e vecchie pitture. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***CARATTERISTICHE:*** | | | | | | | | | | | |
| ASPETTO | | | | Opaco | | | | | | | |
| PESO SPECIFICO | | | | P1012.5: 1,62 Kg/l ± 0,05 a 20°C (KGP1014: 1,50 Kg/l ± 0,05 a 20°C) | | | | | | | |
| RESIDUO SECCO | | | | 55 ± 0,5 % p/p | | | | | | | |
| PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO | | | | Alta | | | | | | | |
| PRESA DI SPORCO | | | | Bassa | | | | | | | |
| COLORE | | | | Bianco (Colorabile con Coloranti Universali) | | | | | | | |
| ESSICCAZIONE  (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.) | | | | per ricopertura: 6 ore  completo: 48 ore | | | | | | | |
| RESA PRATICA | | | | 9-11 m2/L per mano  in funzione dell’assorbimento del supporto | | | | | | | |
| DILUIZIONE | | | | 1a mano: aggiungere il 30% di acqua potabile  2a mano: aggiungere il 25% di acqua potabile  Spruzzo Airless: aggiungere tra il 30% e il 40% di acqua potabile. Ugelli consigliati: LP419–LP519–LP619- LP421–LP521–LP621 | | | | | | | |
| ATTREZZI | | | | pennello | | | Rullo | | | spruzzo | |
| SUPPORTI | | | | intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***APPLICAZIONE*** | | | | | | | | | | | |
| **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** | | | | | | | | | | | |
| Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d’umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con stucco appropriato. | | | | | | | | | | | |
|  | **SUPPORTI NUOVI** | | | | | **SUPPORTI GIA VERNICIATI** | | | | | |
| **INTONACO** | **MANI** | **CARTONGESSO** | | **MANI** | **traspiranti o sfarinanti** | | **MANI** | **lavabili ben ancorate** | | **MANI** |
| **FONDO** | **JANTAR** | **1** | **REFONDO** | | **1** | **JANTAR** | | **1** |  | |  |
| **FINITURA** | **SUPER TRASPIRA** | **2** | **SUPER TRASPIRA** | | **1** | **SUPER TRASPIRA** | | **2** | **SUPER TRASPIRA** | | **2** |
|  | | | | | | | | | | | |
| **AVVERTENZE GENERALI** | | | | | | | | | | | |
| Per non alterare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 20%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole. | | | | | | | | | | | |