|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DESCRIERE:*** | | | | | | | | | | | |
| Vopsea super respirabilă pe bază de apă pentru interioare pe bază de vinil. Se caracterizează printr-o bună putere de ascundere. Ușor de aplicat, are o periabilitate excelentă și un randament bun. Ideal pentru aplicații interioare, cum ar fi magazii și garaje direct pe beton sau după amorsarea tencuielii și vopselelor vechi. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***CARACTERISTICI:*** | | | | | | | | | | | |
| ASPECT | | | | Opac | | | | | | | |
| GREUTATE PROPRIE | | | | P1012.5: 1.62 Kg/l ± 0.05 la 20°C (KGP1014: 1.50 Kg/l ± 0.05 la 20°C) | | | | | | | |
| REZIDUURI USCATE | | | | 55 ± 0,5 % g/g | | | | | | | |
| PERMEABILITATEA LA VAPORI DE APĂ | | | | Înalt | | | | | | | |
| ADERENȚĂ LA MURDĂRIE | | | | Jos | | | | | | | |
| CULOARE | | | | Alb (poate fi colorat cu coloranți universali) | | | | | | | |
| USCARE  (datele se referă la 20°C și 65% umiditate relativă) | | | | Per strat: 6 ore  Complet: 48 de ore | | | | | | | |
| PERFORMANȚĂ PRACTICĂ | | | | 9-11 m2/L per strat  în funcție de absorbția substratului | | | | | | | |
| DILUARE | | | | Stratul 1: adăugați 30% apă potabilă  Al 2-lea strat: adăugați 25% apă potabilă  Spray airless: Adăugați între 30% și 40% apă potabilă. Duze recomandate: LP419–LP519–LP619- LP421–LP521–LP621 | | | | | | | |
| ACCESORII | | | | perie | | | Role | | | Spray | |
| MEDIA | | | | tencuială civilă, gips-carton, fibrociment, pereți degresați din stuc | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***APLICAȚIE*** | | | | | | | | | | | |
| **PREGĂTIREA SUBSTRATULUI** | | | | | | | | | | | |
| Substratul trebuie să fie sănătos, uscat, curat și consistent, fără pete de umiditate, urme de murdărie, grăsime, mucegai etc. Vopselele vechi, inconsistente sau cretoase trebuie îndepărtate prin periaj sau șlefuire a suprafeței. Imperfecțiunile, fisurile, peelingul, trebuie eliminate și umplute cu chit adecvat. | | | | | | | | | | | |
|  | **NOI MEDIA** | | | | | **SUPORTURI DEJA VOPSITE** | | | | | |
| **TENCUIALĂ** | **MÂINILE** | **GIPS** | | **MÂINILE** | **respirabil sau cretă** | | **MÂINILE** | **lavabil bine ancorat** | | **MÂINILE** |
| **FUND** | **JANTAR** | **1** | **REFONDO** | | **1** | **JANTAR** | | **1** |  | |  |
| **TERMINA** | **SUPERTRASPIRA** | **2** | **SUPERTRASPIRA** | | **1** | **SUPERTRASPIRA** | | **2** | **SUPERTRASPIRA** | | **2** |
|  | | | | | | | | | | | |
| **AVERTISMENTE GENERALE** | | | | | | | | | | | |
| Pentru a nu modifica proprietățile respirabile tipice ale produsului, cantitatea de colorant de bază nu trebuie să depășească 20%. Păstrați produsul rece și protejați-l de îngheț. Nu aplicați produsul la temperaturi sub 5° sau peste 30° Celsius, cu umiditate relativă peste 85% sau pe pereți expuși la vânt sau soare. | | | | | | | | | | | |