|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***BESCHRIJVING:*** | | | | | | | | | | | |
| Super ademende verf op waterbasis voor interieurs op basis van vinyl. Het wordt gekenmerkt door een goede dekkracht. Gemakkelijk aan te brengen, het heeft een uitstekende borstelbaarheid en een goed rendement. Ideaal voor binnentoepassingen zoals schuren en garages, direct op beton of na het gronden op gips en oude verven. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***FUNCTIES:*** | | | | | | | | | | | |
| UITERLIJK (Język UITERLIJK) | | | | Ondoorzichtig | | | | | | | |
| EIGEN GEWICHT | | | | P1012.5: 1,62 kg/l ± 0,05 bij 20°C (KGP1014: 1,50 kg/l ± 0,05 bij 20°C) | | | | | | | |
| DROOG RESIDU | | | | 55 ± 0,5 % m/m | | | | | | | |
| WATERDAMPDOORLAATBAARHEID | | | | Hoog | | | | | | | |
| VUIL GRIP | | | | Laag | | | | | | | |
| KOLOROWY | | | | Wit (kan worden gekleurd met universele kleurstoffen) | | | | | | | |
| DROGEN  (w temperatuur 20°C i 65% w R.V.) | | | | Za Dekking: 6 Rudy  Grootte: 48 rudy | | | | | | | |
| PRAKTISCHE PRESTATIES | | | | 9-11 m2/L na hand  Afhankelijk van de opname van het substraat | | | | | | | |
| VERDUNNING | | | | 1e laag: 30% drinkwater toevoegen  2e laag: voeg 25% drinkwater toe  Airless spray: Voeg tussen de 30% en 40% drinkwater toe. Aanbevolen sproeiers: LP419-LP519-LP619-LP421-LP521-LP621 | | | | | | | |
| GEREEDSCHAP (GEREEDSCHAP) | | | | Powiedział borstel: | | | Rol (Wyspa Ludowa) | | | Świerk | |
| WSPARCIEI | | | | Civiel gips, gipsplaat, vezelcement, geschoren muren | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***APLIKACJA*** | | | | | | | | | | | |
| **VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND** | | | | | | | | | | | |
| De ondergrond moet gezond, droog, schoon en consistent zijn, vrij van vochtvlekken, sporen van vuil, vet, schimmels, enz. Oude, inconsistente of krijtachtige verven moeten worden verwijderd door het oppervlak te borstelen of te schuren. Onvolkomenheden, scheuren, afbladderen moeten worden geëlimineerd en gevuld met de juiste stopverf. | | | | | | | | | | | |
|  | **NIEUWE MEDIA** | | | | | **REEDS GESCHILDERDE STEUNEN** | | | | | |
| **GIPS (Organizacja Inwestycyjna)** | **HANDEN** | **KARTON KARTONOWY** | | **HANDEN** | **Ademend of krijt** | | **HANDEN** | **Afwasbaar, goed verankerd** | | **HANDEN** |
| **BODEM** | **JANTAR** | **1** | **REFONDO** | | **1** | **JANTAR** | | **1** |  | |  |
| **FINS** | **SUPERTRASPIRA** | **2** | **SUPERTRASPIRA** | | **1** | **SUPERTRASPIRA** | | **2** | **SUPERTRASPIRA** | | **2** |
|  | | | | | | | | | | | |
| **ALGEMENE WAARSCHUWINGEN** | | | | | | | | | | | |
| Om de typische ademende eigenschappen van het product niet te veranderen, mag de hoeveelheid basiskleurstof niet meer dan 20% bedragen. Houd het product koel en bescherm tegen vorst. Breng het product niet aan bij temperaturen onder 5° of boven 30° Celsius, met een relatieve vochtigheid van meer dan 85% of op muren die zijn blootgesteld aan wind of zon. | | | | | | | | | | | |