|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***POPIS:*** | | | | | | | | | | | |
| Super prodyšná barva na vodní bázi pro interiéry na bázi vinylu. Vyznačuje se dobrou kryvostí. Snadno se nanáší, má vynikající natíratelnost a dobrou výtěžnost. Ideální pro vnitřní použití, jako jsou přístřešky a garáže, přímo na beton nebo po nanesení na omítku a staré barvy. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***VLASTNOSTI:*** | | | | | | | | | | | |
| ASPEKT | | | | Neprůhledný | | | | | | | |
| VLASTNÍ HMOTNOST | | | | P1012.5: 1,62 kg/l ± 0,05 při 20 °C (KGP1014: 1,50 kg/l ± 0,05 při 20 °C) | | | | | | | |
| SUCHÝ ZBYTEK | | | | 55 ± 0,5 % h/h | | | | | | | |
| PROPUSTNOST VODNÍ PÁRY | | | | Vysoký | | | | | | | |
| PŘILNAVOST NA NEČISTOTĚ | | | | Nízký | | | | | | | |
| BARVA | | | | Bílá (lze barvit univerzálními barvivy) | | | | | | | |
| SUŠENÍ  (údaje se vztahují k 20 °C a 65 % relativní vlhkosti) | | | | na vrstvu: 6 hodin  Plné: 48 hodin | | | | | | | |
| PRAKTICKÝ VÝKON | | | | 9–11 m²/l na vrstvu  v závislosti na absorpci podkladu | | | | | | | |
| ŘEDĚNÍ | | | | 1. vrstva: přidejte 30 % pitné vody  2. vrstva: přidejte 25 % pitné vody  Bezvzduchové stříkání: Přidejte 30 % až 40 % pitné vody. Doporučené trysky: LP419–LP519–LP619- LP421–LP521–LP621 | | | | | | | |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | | štětec | | | Váleček | | | sprej | |
| MÉDIA | | | | stavební omítka, sádrokarton, vláknocement, štukové omítky | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***APLIKACE*** | | | | | | | | | | | |
| **PŘÍPRAVA PODKLADU** | | | | | | | | | | | |
| Podklad musí být zdravý, suchý, čistý a soudržný, bez skvrn od vlhkosti, stop nečistot, mastnoty, plísní atd. Staré, nesoudržné nebo křídující se nátěry by měly být odstraněny kartáčováním nebo broušením povrchu. Nedokonalosti, praskliny, olupující se barvy musí být odstraněny a vyplněny vhodným tmelem. | | | | | | | | | | | |
|  | **NOVÁ MÉDIA** | | | | | **JIŽ NATŘENÉ PODPĚRY** | | | | | |
| **OMÍTKA** | **RUCE** | **SÁDROKARTON** | | **RUCE** | **prodyšné nebo křídující** | | **RUCE** | **omyvatelný, dobře ukotvený** | | **RUCE** |
| **DNO** | **JANTAR** | **1** | **REFONDO** | | **1** | **JANTAR** | | **1** |  | |  |
| **DOKONČIT** | **SUPERTRASPIRÁLA** | **2** | **SUPERTRASPIRÁLA** | | **1** | **SUPERTRASPIRÁLA** | | **2** | **SUPERTRASPIRÁLA** | | **2** |
|  | | | | | | | | | | | |
| **OBECNÁ VAROVÁNÍ** | | | | | | | | | | | |
| Aby se nezměnily typické prodyšné vlastnosti výrobku, nesmí množství základního barviva překročit 20 %. Uchovávejte výrobek v chladu a chraňte před mrazem. Neaplikujte výrobek při teplotách pod 5 °C nebo nad 30 °C, při relativní vlhkosti vzduchu nad 85 % ani na stěny vystavené větru nebo slunci. | | | | | | | | | | | |