

**PURA12.5**



**SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA DEL PRODOTTO:**



**PURA**

**PITTURA**

**NATURALE**

Codice:

**PURA1**

**PURA2.5**

**P**

**URA5**

**PURA10**

|  |
| --- |
| ***DESCRIZIONE:*** |
| Pittura murale all’acqua traspirante per interni, a base di resina acrilica additivata con speciale inibitore **NATURALE ED ECOLOGICO** ad ampio spettro contro le muffe, i funghi e le alghe. E' caratterizzata da ottimo potere coprente e ottimo punto di bianco. Facile da applicare, possiede una eccellente pennellabilità e una buona resa. Indicata per cucine, bagni ed in genere per locali soggetti alla formazione di muffe e condense.  **Prodotto conforme alla certificazione CAM.** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***CARATTERISTICHE:*** | |
| ASPETTO | Opaco |
| PESO SPECIFICO | 1,52 Kg/l ± 0,03 a 20°C |
| RESIDUO SECCO | 42 ± 0,5 % p/p |
| RESISTENZA AL LAVAGGIO | MEDIA |
| PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO | ALTA |
| PRESA DI SPORCO | Bassa |
| COLORE | Bianco (Colorabile con Coloranti Universali)  Associato a sistema tintometrico e possono realizzare solo tinte tenue. |
| ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.) | per ricopertura: 6 ore completo: 48 ore |
| RESA PRATICA | 10-14 m2/L per mano  in funzione dell’assorbimento del supporto |
| DILUIZIONE | 1° e 2° mano: PRONTO ALL’USO – **NON AGGIUNGERE ACQUA**  Nel caso di pareti molto assorbenti si può aggiungere il 5-10% di MOLD ADDITIVO NATURALE |
| ATTREZZI | Pennello Rullo spruzzo |
| SUPPORTI | intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***APPLICAZIONE*** | | | | | | | | |
| **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** | | | | | | | | |
| Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d’umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con stucco appropriato. | | | | | | | | |
|  | **SUPPORTI NUOVI ESENTI DA MUFFE** | | | | **SUPPORTI GIA VERNICIATI** | | | |
| **INTONACO** | **MANI** | **CARTONGESSO** | **MANI** | **CON MACCHIE DI MUFFA** | **MANI** | **LAVABILI NON CONTAMINATE** | **MANI** |
| **FONDO** | JANTAR | 1 | PURA | 1 | RE-23 | 1 |  |  |
| **FINITURA** | PURA | 2 | PURA | 1 | JANTAR | 1 | JANTAR | 1 |
| Solo se necessario 3° mano | | PURA | 2 | PURA | 2 |

|  |
| --- |
| **AVVERTENZE GENERALI** |
| Per non alterare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 2%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85%. |