|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE:** | | | | | | | |
| |  | | --- | | Soluzione pronta all’uso per una efficace azione di bonifica e di protezione delle superfici interne ed esterne con contaminazione da muffe, funghi, muschi ed alghe. Ideale per la preparazione dei supporti prima dell’applicazione di pitture, carte da parati in ambienti chiusi e soggetti a contaminazioni provocate da condensa o facciate esposte all’umidità. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **CARATTERISTICHE:** | | | | | | | |
| ASPETTO | | Trasparente incolore | | | | | |
| PESO SPECIFICO | | Circa 1 Kg/l ± 0,1 a 20°C | | | | | |
| COLORE | | Neutro Incolore (non Colorabile con Coloranti Universali) | | | | | |
| ESSICCAZIONE  (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.) | | per ricopertura: 6 ore | | | | | |
| RESA PRATICA | | 8-12 m2/L per mano  in funzione dell’assorbimento del supporto | | | | | |
| DILUIZIONE | | Pronto all’uso nel caso di pareti molto assorbenti aggiungere max 5% di acqua. | | | | | |
| ATTREZZI | | Pennello, straccio, spugna ma non a spruzzo. | | | | | |
| SUPPORTI | | intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco interne ed esterne. | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **APPLICAZIONE** | | | | | | | |
| **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** | | | | | | | |
| Il prodotto va passato prima di iniziare la lavorazione. Bagnare la superficie da trattare il prodotto con il pennello, lo straccio oppure la spugna e attendere dalle 3 alle 6 ore perché agisca e poi rimuovere il residuo secco con azione meccanica. Ripetere il trattamento se necessario su superfici molto contaminate. | | | | | | | |
|  | **SUPPORTI NUOVI** | | | **SUPPORTI GIA CONTAMINATI** | | | |
| **PARETI A RISCHIO CONTAMINAZIONE** | | **MANI** | **traspiranti o sfarinanti** | **MANI** | **lavabili ben ancorate** | **MANI** |
| **TRATTAMENTO** | **RE23** | | **1** | **RE23** | **1 o 2** | **RE23** | **1 o 2** |
|  | | | | | | | |
| **AVVERTENZE GENERALI** | | | | | | | |
| Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo per un periodo massimo di 24 / 36 mesi. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole. | | | | | | | |