|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE:** | | | |
| Fondo Acrilico Pigmentato Ruvido o liscio, a base di resine acriliche, idoneo per la preparazione di sottofondi esterni di edifici nuovi o in ristrutturazione, è caratterizzato da ottima penetrazione del supporto e consente di preparare lo stesso alla ricopertura. | | | |
| **CARATTERISTICHE:** | | | |
| ASPETTO | FONDORECOAT-LISCIO - Opaco Liscio MAX 0.1 mm | | |
| PESO SPECIFICO | BASE LISCIA - 1,43 Kg/l ± 0,05 a 20°C | | |
| RESISTENZA AL LAVAGGIO | n/c | | |
| PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO | ALTA | | |
| PRESA DI SPORCO | n/c | | |
| COLORE | Bianco associato a sistema tintometrico (Colorabile con Coloranti Universali) | | |
| ESSICCAZIONE  (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.) | Per ricopertura: 6 ore, completo: 48 ore  (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.) | | |
| RESA PRATICA | FONDORECOAT-LISCIO – 8-11 m2/Lt. per mano  in funzione dell’assorbimento del supporto | | |
| DILUIZIONE | E’ possibile aggiungere il 10% - 50% di acqua potabile | | |
| ATTREZZI | pennello | Rullo |  |
| SUPPORTI | intonaco civile, fibrocemento, SILIPAN, pareti rasate a stucco, cappotto termico. | | |
|  | | | |
| **APPLICAZIONE** | | | |
| **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** | | | |
| Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d’umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura, carteggiatura e/o idrolavaggio della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con stucco appropriato. | | | |
| **AVVERTENZE GENERALI** | | | |
| Per non alterare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 20%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole. | | | |