| DESCRIZIONE: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REGUM è una membrana liquida elastica, formulata con resina acrilico-stirenica in dispersione acquosa, caricata con minerali selezionati e additivi ad alte prestazioni. Una volta essiccata, forma una pellicola continua, impermeabile ed elasticamente attiva, in grado di assorbire i movimenti termici e le microfessure dei supporti edilizi. Ideale per la protezione di tetti, terrazze, canali di gronda, giunti, lattonerie e manufatti in materiale diverso, cemento, metallo, PVC, ceramica, legno, preventivamente trattati e in assenza di ristagno d’acqua. |  |  |  |
| CAMPO DI APPLICAZIONE: |  |  |  |
| Impermeabilizzazione di tetti piani e inclinati. Protezione di canali di gronda e pluviali in cemento, metallo privi di ruggine, PVC pretrattato. Sigillatura di giunti strutturali e di dilatazione di capannoni, prefabbricati, ponti. Rivestimento di lattonerie, coperture in cemento, lastre di Fibrocemento Ecologico. Fondo di aggrappo e impermeabilizzante per sottostrati prima di posa di rivestimenti, resine o pavimentazioni continue. Non adatto per superfici con acqua stagnante permanente laghetti, vasche in pressione |  |  |  |
| CARATTERISTICHE: |  |  |  |
| Aspetto | Liquido bianco opaco, omogeneo |  |  |
| Residuo secco (105°C) | ≥ 55% |  | UNI EN ISO 3251 |
| Densità (a 20°C) | ≈ 1,4 kg/L |  | UNI EN ISO 2811 |
| Viscosità (Brookfield, 25°C) | 2000 – 4000 cP |  | UNI EN ISO 2555 |
| pH | 7,5 – 8,5 |  | Potenziometrico |
| Tempo di essiccazione al tatto | 2 – 4 ore |  | UNI EN ISO 9117 |
| Tempo di indurimento completo | 24 – 48 ore (a 20°C) |  | UNI EN ISO 9117 |
| Allungamento a rottura | > 400% |  | UNI EN ISO 527 |
| Resistenza alla trazione | > 1,5 N/mm² |  | UNI EN ISO 527 |
| Adesione su cemento | > 1,0 N/mm² (rottura del supporto) |  | UNI EN ISO 4624 |
| Permeabilità al vapore (Sd) | < 4 m (traspirante) |  | UNI EN ISO 7783 |
| Impermeabilità all’acqua | 72 h senza penetrazione (colonna d'acqua 1 m) |  | UNI EN ISO 811 |
| Resistenza ai raggi UV | Buona (bianco riflettente) |  | Accelerated Weathering |
| Temperatura di applicazione | +5°C / +40°C |  |  |
| Temperatura di esercizio | -20°C / +80°C |  |  |
| Resistenza al gelo | Si (prodotto da proteggere dal gelo prima dell’uso) |  |  |
| ATTREZZI | pennello | rullo | spruzzo |
| APPLICAZIONE |  |  |  |
| PREPARAZIONE DEL SUPPORTO |  |  |  |
| - Il supporto deve essere asciutto, pulito, privo di polvere, olio, grassi, parti incoerenti o efflorescenze. - Eventuali fessure > 1 mm vanno sigillate con apposito mastice elastico prima dell’applicazione. - Su superfici lisce o non assorbenti (metallo, ceramica, vecchie pitture) si consiglia un leggero abrasione per favorire l’ancoraggio meccanico. Miscelazione - Il prodotto è pronto all’uso. - Agitare bene prima dell’impiego per omogeneizzare eventuali decantazioni. - Non diluire con acqua o solventi. Se strettamente necessario (in casi eccezionali), aggiungere al massimo il 2-3% di acqua demineralizzata. Stesura - Applicare a pennello, rullo a pelo corto o spruzzo airless. - Distribuire uniformemente in due mani incrociate: - 1ª mano: stendere in un senso. - 2ª mano: stendere in senso perpendicolare (dopo circa 4-6 ore, a seconda delle condizioni ambientali). - Spessore umido consigliato per mano: ≈ 300-400 micron (equivale a circa 0,4-0,5 kg/m² per mano). - Spessore secco finale consigliato: ≥ 500 micron (per garantire l’impermeabilità). Condizioni ambientali - Temperatura ambiente: +5°C / +30°C. - Umidità relativa: < 80%. - Non applicare in caso di pioggia imminente, vento forte o sole diretto su superfici surriscaldate. |  |  |  |
| AVVERTENZE GENERALI |  |  |  |
| Per non alterare le proprietà tipiche del prodotto, in caso di colorazione la quantità di tinta base non deve superare il 3%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 80% o su superfici esposte a vento o sole. |  |  |  |