| DESCRIZIONE: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fondo pigmentato ruvido a base di resine acriliche, idoneo per la preparazione di sottofondi esterni ed interni di edifici nuovi o in ristrutturazione, è caratterizzato da buona penetrazione del supporto, un buon potere mascherante ed uniformante, formulato con leganti selezionati conferiscono un buon potere isolante per molteplici supporti e consente di preparare lo stesso alla ricopertura. |  |  |  |
| CARATTERISTICHE: |  |  |  |
| ASPETTO | FONDORECOAT - Opaco Ruvido max 0.3 mm FONDORECOAT-LISCIO - Opaco Liscio MAX 0.1 mm |  |  |
| PESO SPECIFICO | BASE BIANCA - 1,48 Kg/l ± 0,05 a 20°C BASE BO - 1,50 Kg/l ± 0,05 a 20°C BASE LISCIA - 1,43 Kg/l ± 0,05 a 20°C |  |  |
| RESIDUO SECCO | Max 30 ± 0,5 % p/p |  |  |
| RESISTENZA AL LAVAGGIO | n/c |  |  |
| PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO | MEDIA |  |  |
| PRESA DI SPORCO | n/c |  |  |
| COLORE | Bianco a bassa copertura (Colorabile con Coloranti Universali) BASE BO – Neutra da colorare con sistema tintometrico |  |  |
| ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.) | per ricopertura: 6 ore completo: 48 ore |  |  |
| RESA PRATICA | FONDORECOAT - 9-11 m2/Lt. per mano FONDORECOAT LISCIO - 9-12 m2/Lt. per mano in funzione dell’assorbimento del supporto |  |  |
| DILUIZIONE | Pronto all’uso Se necessario aggiungere max 30% di acqua potabile |  |  |
| ATTREZZI | pennello | Rullo |  |
| SUPPORTI | intonaco civile, fibrocemento, SILIPAN, pareti rasate a stucco, cappotto termico. |  |  |
| APPLICAZIONE |  |  |  |
| PREPARAZIONE DEL SUPPORTO |  |  |  |
| Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d’umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura, carteggiatura e/o idro lavaggio della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con stucco appropriato. |  |  |  |
| AVVERTENZE GENERALI |  |  |  |
| Per non alterare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 20%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole. |  |  |  |